Spécifications techniques des coussins amortisseurs pour le patinage de vitesse courte piste

Le cousin de 30 cm aura les caractéristiques suivantes :

Coussin bi-couche en mousse de polyuréthanne à alvéoles ouvertes, dont les dimensions sont de 1,22 m (4pi), par 2,44 (8pi), par 30,5 cm (12 po).

La première couche, celle donnant du côté de la patinoire, aura une épaisseur de 12,7 cm (5 po).  La mousse sera du type BLV 24-140*, soit une mousse de polyuréthanne vierge de type ordinaire et non retardatrice de flamme, ayant une masse volumique nominale de 24 kg/m3 (comprise entre 22,1 et 26,0 kg/m3 ou entre 1,38 et 1,62 lbs/pi3)  et un indice de fermeté** (indice DPI ou IFD) de 140 N (compris entre 126 et 150 N ou entre 28,5 et 34,1 lbs).

La seconde couche, côté bande, aura une épaisseur de 17,8 cm (7 po).  La mousse sera du type BLV 28-200*, soit une mousse de polyuréthanne vierge de type ordinaire et non retardatrice de flamme, ayant une masse volumique nominale de 28 kg/m3 (comprise entre 26,1 et 30,0 kg/m3 ou entre 1,63 et 1,84 lbs/pi3) et un indice de fermeté** (indice DPI ou IFD) de 200 N (compris entre 171 et 220 N ou entre 38,7 et 50,0 lbs).

Le coussin de 20 cm aura les caractéristiques suivantes :

Coussin bi-couche en mousse de polyuréthanne à alvéoles ouvertes dont les dimensions sont de 1,22 m (4 pi), par 2,44 m (8 pi) par 20,3 cm (8 po).

La première couche, celle donnant du côté de la patinoire, aura une épaisseur de 10,1 cm (4po).  La mousse sera du type BLV 24-140*, soit une mousse de polyuréthanne vierge de type ordinaire et non retardatrice de flamme, ayant une masse volumique nominale de 24 kg/m3 (comprise entre 22,1 et 26, 0 kg/m3 ou entre 1,38 et 1,62 lbs/pi3)  et un indice de fermeté (indice DPI ou IFD) de 140 N (compris entre 126 et 150 N ou entre 28,5 et 34,1 lbs).

La seconde couche, côté bande, aura une épaisseur de 10,1 cm (4 po).  La mousse sera du type BLV 24-240*, soit une mousse de polyuréthanne vierge de type ordinaire et non retardatrice de flamme, ayant une masse volumique nominale de 24 kg/m3 (comprise entre 22,1 et 26,0 kg/m3 ou entre 1,38 et 1,62 lbs/pi3) et un indice de fermeté** (indice DPI ou IFD ) de 240 N (compris entre 221 et 260 N ou entre 50,1 et 59,1 lbs).

*La désignation et les caractéristiques des mousses sont celles présentées dans la norme canadienne CAN/BNQ 3851-750-M92 Mousse de polyuréthanne pour rembourrage.

** L’indice de fermeté est déterminé par l’essai décrit dans la norme québécoise NQ 3805-098-89 Matériaux polymères alvéolaires souples – détermination de la dureté par indentation.  Cette norme est en concordance technique avec la norme internationale ISO 2439-1980 et la norme ASTM D 3574-86.

Pour assurer la conformité du produit, nous recommandons qu’au moins un échantillon de mousse (38 cm x 38 cm x 10 cm ou 15 po x 15 po x 4 po) provenant de chacun des lots de production nous soit fourni pour fins de contrôle des propriétés physiques.

# L’enveloppe

Pour ce qui est du matériau de l’enveloppe, la recommandation de l’ISU nous semble bonne, bien que le poids surfacique pourrait être augmenté jusqu’à 18 on/pi2.  Il serait important que l’enveloppe ne soit pas scellée afin que l’on puisse aller vérifier la conformité de la mousse de polyuréthanne.  On pourrait y avoir accès par une fermeture éclair (robuste) ou une fermeture à « velcro ».  Un autre point important à propos de l’enveloppe, elle doit être assez grande pour que le matelas de mousse ne soit aucunement comprimé.  Un jeu d’environ deux centimètres dans la longueur et la largeur serait souhaitable.

Les autres caractéristiques de l’enveloppe, telles les systèmes d’attaches, de poignées ou autre devraient être spécifiées par l’utilisateur.  Elles n’ont pas d’effet sur les propriétés d’absorption des impacts.